Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu

| Nr pola | Nazwa pola | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka | Instytut Politechniczny/Zakład Technologii Materiałów |
| 2 | Kierunek studiów | Inżynieria materiałowa |
| 3 | Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu | Chemia ciała stałego |
| 4 | Kod modułu kształcenia/ przedmiotu |  |
| 5 | Kod Erasmusa |  |
| 6 | Punkty ECTS | 6 |
| 7 | Rodzaj modułu (obowiązkowy, do wyboru) | obowiązkowy |
| 8 | Rok studiów | II |
| 9 | Semestr | 3 |
| 10 | Typ zajęć (stacjonarne, niestacjonarne, e-learning) | stacjonarne |
| 11 | Liczba godzin | Suma – 75, w tym: W – 30, Ćw - 45 |
| 12 | Koordynator |  | Stanisław Komornicki |
| 13 | Prowadzący | Stanisław Komornicki |
| 14 | Język wykładowy | polski |
| 15 | Zakres nauk podstawowych (tak, nie) | nie |
| 16 | Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku (tak, nie) | nie |
| 17 | Wymagania wstępne | Studenci powinni mieć zaliczone przedmioty chemiczne w ramach pierwszego roku studiów |
| 18 | Efekty kształcenia | W zakresie wiedzy student: 1. Posiada wiedzę na temat właściwości materii w różnych stanach skupienia i wpływu wiązań na ich właściwości (IM1P_W02); 2. Posiada wiedzę, która pozwala powiązać właściwości strukturalne, elektryczne i strukturę defektów z właściwościami ciał stałych (IM1P_W03); 3. Ma podstawową wiedzę w zakresie struktury ciał stałych, symetrii sieci przestrzennych, wpływu struktury na właściwości (IM1P_W05); W zakresie umiejętności student: 4. Potrafi wykonywać obliczenia związane z interpretacją dyfraktogramów oraz objętości komórki przestrzennej i gęstości teoretycznej. Potrafi również wykonywać obliczenia dotyczące stężeń defektów i współczynników dyfuzji w ciałach stałych (IM1P_U09); 5. Potrafi wykonać obliczenia dotyczącego kinetyki reakcji utleniania, redukcji, rozkładu oraz reakcji pomiędzy ciałami stałymi (IM1P_U09); 6. Potrafi wskazać możliwe drogi reakcji w ciałach stałych (IM1P_U11); W zakresie kompetencji społecznych student: 7. jest przygotowany do samodzielnego poszerzania swojej wiedzy z zakresu chemii ciała stałego (IM1P_K01); 8. ma świadomość, że wyniki modelowania procesów, prowadzące do opracowania technologii mają wpływ na podejmowane decyzje i wpływ na środowisko (IM1P_K02). |
| 19 | Stosowane metody dydaktyczne | wykład, ćwiczenia rachunkowe |
| 20 | Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia | kolokwia pisemne dotyczące zagadnień opracowanych na wykładach/ćwiczeniach, egzamin |
| 21 | Forma i warunki zaliczenia | Dla uzyskania zaliczenia konieczne jest uzyskanie 50 % możliwych punktów ze wszystkich kolokwiów pisemnych. Możliwe jest również zaliczeniowe kolokwium pisemne (dla uzyskania odpowiedniej liczby punktów) oraz zaliczenie poprawkowe na tych samych zasadach. Egzamin – pisemny – obejmuje całość zagadnień wykładów i ćwiczeń. |
| 22 | Treści kształcenia (skrócony opis) | Chemia ciała stałego jest przedmiotem o charakterze podstawowym, przygotowującym studenta do studiowania zagadnień związanych z nauką o materiałach oraz technologiami materiałowymi i metodami badań materiałów. Program przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z krystalografią i krystalochemią, właściwościami elektrycznymi materiałów wraz z podstawami teorii pasmowej ciała stałego, defektami i dyfuzją w ciałach stałych, układami fazowymi oraz najważniejszymi reakcjami w stanie stałym. |
| 23 | Treści kształcenia (pełny opis) | Wiązania chemiczne - jonowe, kowalencyjne, metaliczne. Elektroujemność i wiązania spolaryzowane. Związki kompleksowe i wiązanie koordynacyjne - jon centralny, ligandy. Posługiwanie się tabelą elektroujemności. Określanie charakteru wiązania na podstawie różnicy elektroujemności. Gazy, ciecze i ciała stałe. Polikryształy i monokryształy. Kryształy idealne. Symetria w budowie kryształów. Elementy symetrii. Układy krystalograficzne. Komórka elementarna. Sieć krystalograficzna - kierunki i płaszczyzny w sieci krystalograficznej. Operacje symetrii. Rozmieszczenie atomów w komórce elementarnej. Płaszczyzny sieciowe i ich oznaczanie. Obsadzenie płaszczyzn sieciowych. Określanie struktury kryształów. Dyfrakcja promieni X. Wzór Bragga. Dyfrakcja elektronów i neutronów. Struktura krystaliczna wybranych związków. Rentgenografia. Wyznaczanie parametrów sieciowych w różnych układach krystalograficznych na podstawie dyfraktogramów proszkowych. Wyznaczanie teoretycznej gęstości kryształów. Wiązania w kryształach. Rodzaj wiązań, a właściwości kryształu. Kryształy jonowe i kowalencyjne. Energia sieciowa w kryształach. Cykl Borna-Habera. Promienie jonowe i atomowe. Teoria pasmowa ciała stałego. Przewodniki, półprzewodniki, izolatory. Domieszki i poziomy domieszkowe. Poziom Fermiego. Kryształy rzeczywiste i chemia defektów. Defekty 0-, 1- 2- i 3-wymiarowe. Zdefektowanie samoistne. Oddziaływanie defektów z fazą gazową. Równowagi defektowe w kryształach. Odstępstwa od stechiometrii. Kryształy idealne i rzeczywiste. Luki, atomy międzywęzłowe, defekty elektronowe. Wpływ defektów punktowych na właściwości związków jonowych. Domieszki w kryształach. Wpływ domieszek na własności fizyczne i chemiczne. Termodynamika defektów punktowych. Powierzchnia ciała stałego. Energia powierzchniowa. Energia warstw powierzchniowych. Oddziaływanie z fazą gazową (adsorpcja i chemisorpcja). Kataliza heterogeniczna. Równowagi fazowe. Fazy skondensowane Układ jednoskładnikowy. Równowagi fazowe w układach dwuskładnikowych. Roztwory stałe i układy o ograniczonej mieszalności. Reguła faz. Zastosowanie reguły faz do układów jednoskładnikowych i prostych układów dwuskładnikowych o całkowitej mieszalności. Dyfuzja w stanie stałym. Definicja dyfuzji - opis makroskopowy i opis fenomenologiczny. Drgania sieci. Dyfuzja własna. Mechanizmy dyfuzji. Prawa Ficka. Metody określania współczynników dyfuzji. Opis dyfuzji. Drogi szybkiej dyfuzji. Pierwsze i drugie prawo Ficka. Współczynnik dyfuzji. Dyfuzja chemiczna. Reakcje w fazie stałej. Kinetyka i mechanizm reakcji ciało stałe - gaz. Kinetyka i mechanizm reakcji utleniania. Mechanizm utleniania metali czystych i stopów. Korozja wysokotemperaturowa w różnych atmosferach utleniających. Korozja katastrofalna. Reakcje ciało stałe - gaz kontrolowane dyfuzją przez warstwę zgorzeliny. Kinetyka reakcji kontrolowanych dyfuzją. Mechanizm utleniania metali i stopów. Mechanizm tworzenia ochronnych zgorzelin na stopach. Korozja wysokotemperaturowa. Rozkład ciał stałych. Mechanizm rozkładu. Kinetyka reakcji rozkładu. Kinetyczne modele reakcji rozkładu. Wpływ temperatury i ciśnienia. Rozkład węglanów. Rozkład wodorotlenków i uwodnionych krzemianów. Termiczna analiza różnicowa. Badanie reakcji rozkładu. Rozkład mieszanin. Reakcje pomiędzy ciałami stałymi. Etapy elementarne reakcji. Modele dyfuzyjne. Modele reakcyjne. Mechanizmy reakcji. |
| 24 | Literatura podstawowa i uzupełniająca | 1. J. Dereń, J. Haber, R. Pampuch: Chemia ciała stałego 2. H. Schmalzried: Reakcje w stanie stałym 3. J.B. Hannnay: Chemia ciała stałego 4. S. Mrowec: Dyfuzja i defekty w kryształach jonowych 5. J. Chojnacki: Elementy krystalografii chemicznej i fizycznej 6. Z. Bojarski i in.- Krystalografia |
| 25 | Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia | Obszar nauk technicznych |
| 26 | Sposób określenia liczby punktów ECTS | 3 pkt ECTS: ( Uczestnictwo w wykładach: 30 h ( Uczestnictwo w ćwiczeniach: 45 h (zajęcia praktyczne) ( Konsultacje z wykładowcą: 15 h 3 pkt ECTS (praca własna): ( Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń (praca z podręcznikiem, zbiorem zadań): 40h ( Samodzielne przygotowanie do egzaminu i kolokwiów (rozwiązywanie zadań, pogłębianie wiedzy z podręczników): 25 h Łączny nakład pracy studenta: 155 h |
| 27 | Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego | 3 (90 h) |
| 28 | Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym | 3 (85 h)) |

Uwaga:

dla ułatwienia późniejszego przenoszenia treści do systemu bazowego katalogu przedmiotów proszę nie używać automatycznych form numerowania i punktowania oraz podziałów wyrazów na sylaby.