Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu

| Nr pola | Nazwa pola | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka | Instytut Politechniczny/Zakład Technologii Materiałów |
| 2 | Kierunek studiów | Inżynieria materiałowa |
| 3 | Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu | Metody badań materiałów zaawansowanych |
| 4 | Kod modułu kształcenia/ przedmiotu |  |
| 5 | Kod Erasmusa |  |
| 6 | Punkty ECTS | 3 |
| 7 | Rodzaj modułu (obowiązkowy, do wyboru) | Do wyboru |
| 8 | Rok studiów | III |
| 9 | Semestr | 6 |
| 10 | Typ zajęć (stacjonarne, niestacjonarne, e-learning) | Stacjonarne |
| 11 | Liczba godzin | Laboratorium (30) |
| 12 | Koordynator |  | Prof. dr hab. inż. Jan Wasylak |
| 13 | Prowadzący | Dr hab. inż. M. Środa, mgr inż. B. Trybalska, dr inż. W. Piekarczyk |
| 14 | Język wykładowy | Polski |
| 15 | Zakres nauk podstawowych (tak, nie) | Nie |
| 16 | Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku (tak, nie) | Nie |
| 17 | Wymagania wstępne | Znajomość fizyki i nauki o materiałach |
| 18 | Efekty kształcenia | Student, który zaliczył przedmiot: 1. ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu struktury i nanostruktury substancji stałych, w tym struktury krystalicznej oraz budowy fazowej materiałów (IM1P_ W05); 2. zna metody badań struktury materiałów, w tym metody dyfrakcyjne, spektroskopowe FTIR i Raman, NMR, EPR, ESCA, pozwalające na rozpoznanie struktury materiałów zaawansowanych (IM1P_ W06); 3. zna metody badań mikrostruktury materiałów, w tym metody mikroskopii optycznej i elektronowej (TEM, SEM) IM1P_ W06); 4. zna metody badania właściwości fizycznych i chemicznych materiałów zaawansowanych, w tym ocenę biologicznej aktywności biomateriałów (IM1P_W06) 5. potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących materiały (IM1P_ U07); 6. ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania (IM1P_ K03); |
| 19 | Stosowane metody dydaktyczne | Laboratoria – wykłady wprowadzające, zajęcia praktyczne |
| 20 | Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia | Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych, kolokwia pisemne i ustne |
| 21 | Forma i warunki zaliczenia | Ocena końcowa ustalana jest na podstawie wyników kolokwiów, oceny sprawozdań i indywidualnej aktywności na ćwiczeniach laboratoryjnych. |
| 22 | Treści kształcenia (skrócony opis) | Charakterystyka podstawowych i zaawansowanych y wprowadzające: metod strukturalnych oraz badań właściwości materiałów. Praktyczne wykonanie wybranych badań z zakresu metod strukturalnych i badań właściwości |
| 23 | Treści kształcenia (pełny opis) | Wykłady wprowadzające: Charakterystyka metod badań materiałów: mikroskopia świetlna, metalografia, stereologia, analiza obrazu, promieniowanie rentgenowskie i jego właściwości, dyfrakcja promieni rentgenowskich, budowa dyfraktometrów, rentgenowska analiza strukturalna –ilościowa i jakościowa, spektrometria rentgenowska, wiązka elektronowa i jej właściwości, dyfrakcja elektronów, mikroskopia elektronowa odbiciowa, mikroskop skaningowy, faktografia,; spektroskopia IR absorpcyjna FTIR i Ramana, spektroskopia elektronowa, Augera i fotoelektronów, metody badań materiałów oparte o pomiary rezystancji elektrycznej, własności magnetycznych, akustycznych i tarcia wewnętrznego, spektroskopia efektu Moesbauera i anihilacji pozytonów, neutronografia, stosowanie promieniowania synchrotronowego, badanie zmęczeniowe w warunkach pełzania, korozji i zużycia trybologicznego, metody badania cienkich pokryć i powłok, badania defektoskopowe; badania właściwości biomateriałów, w tym ocena bioaktyuwności i osteoinduktywności in vitro – testy w symulowanym osoczu oraz badania z udziałem linii komórkowych; podstawy badań in vivo; Laboratorium: Preparatyka próbek do badań, jakościowa rentgenowska analiza fazowa wybranych materiałów zaawansowanych, spektroskopia FTIR i Raman (pomiar i analiza widm IR wybranych materiałów zaawansowanych), mikroskopia elektronowa SEM/EDAX (analiza obrazu mikroskopowego wybranych materiałów zaawansowanych) mikroskopia wysokotemperaturowa (określenie temperatur spiekania, mięknięcia, topienia), wyznaczanie kąta zwilżania, badanie mikrotwardości i wytrzymałości na zginanie materiałów zaawansowanych, badania spektroskopowe UV/VIS materiałów zaawansowanych, określanie parametrów optycznych w systemie LCAO; badania biologicznej aktywności biomateriałów : test in vitro w symulowanym osoczu. |
| 24 | Literatura podstawowa i uzupełniająca | 1. Praca zbiorowa: Metody badań skał i minerałów, Warszawa 1979 2. Ciecińska M. i inni. Technologia szkła; Własności fizykochemiczne. Metody badań Część I, Kraków 2002 3. Łączka M.: Optyka i spektroskopia szkieł, Kraków 1999 4. Praca zbiorowa - Biomateriały |
| 25 | Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia | obszar nauk technicznych |
| 26 | Sposób określenia liczby punktów ECTS | 1,5 pkt ECTS - udział w zajęciach laboratoryjnych 30 h - konsultacje 15 h 1,5 pkt ECTS praca własna - przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych 30 h - przygotowanie do zaliczenia 15 h sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 |
| 27 | Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego | 1,5 (45 h) |
| h)28 | Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym | 3 (75 h) |

Uwaga:

dla ułatwienia późniejszego przenoszenia treści do systemu bazowego katalogu przedmiotów proszę nie używać automatycznych form numerowania i punktowania oraz podziałów wyrazów na sylaby.