Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu

| Nr pola | Nazwa pola | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka | Instytut Politechniczny/Zakład Technologii Materiałów |
| 2 | Kierunek studiów | Inżynieria Materiałowa |
| 3 | Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu | Nanomateriały i nanotechnologie |
| 4 | Kod modułu kształcenia/ przedmiotu |  |
| 5 | Kod Erasmusa |  |
| 6 | Punkty ECTS | 3 |
| 7 | Rodzaj modułu (obowiązkowy, do wyboru) | Obowiązkowy |
| 8 | Rok studiów | III |
| 9 | Semestr | VI |
| 10 | Typ zajęć (stacjonarne, niestacjonarne, e-learning) | Stacjonarne |
| 11 | Liczba godzin | W – 30, Ć - 30 |
| 12 | Koordynator |  | Dr hab. inż. Andrzej Kwatera, prof. PWSZ |
| 13 | Prowadzący | Dr hab. inż. Andrzej Kwatera, prof. PWSZ |
| 14 | Język wykładowy | Polski |
| 15 | Zakres nauk podstawowych (tak, nie) | Nie |
| 16 | Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku (tak, nie) | Nie |
| 17 | Wymagania wstępne | Podstawowe wiadomości z chemii ogólnej, fizycznej, ciała stałego, organicznej, fizyki, nauki o materiałach. |
| 18 | Efekty kształcenia | 1. Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu struktury i nanostruktury substancji stałych, w tym struktury krystalicznej oraz budowy fazowej materiałów. - IM1P_W06 Student ma uporządkowana wiedzę z zakresu metod otrzymywania, procesów technologicznych i właściwości eksploatacyjnych materiałów oraz nanomateriałów ceramicznych, metalicznych, polimerowych oraz kompozytowych. - IM1P_W08 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu wytwarzania nowoczesnych tworzyw ceramicznych i polimerowych, w tym kompozytów i nanokompozytów. - IM1P_W15 Student zna obecny stan wiedzy oraz kierunki rozwoju nauki o materiałach. - IM1P_W16 Student ma umiejętność samokształcenia się. - IM1P_U05 Student potrafi dostrzegać aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne w pracy inżynierskiej. - IM1P_U20 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, w tym podnoszenia kompetencji zawodowych. - IM1P_K01 |
| 19 | Stosowane metody dydaktyczne | Wykład, ćwiczenia z kolokwiami i dyskusją |
| 20 | Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia | Oceny z kolokwiów na początku zajęć + udział w dyskusji |
| 21 | Forma i warunki zaliczenia | Wykład – zaliczenie, ćwiczenia – zaliczenie z oceną (oceny z kolokwiów i za udział w dyskusji) |
| 22 | Treści kształcenia (skrócony opis) | Podstawowe informacje o budowie, otrzymywaniu i zastosowaniu nanomateriałów ceramicznych, metalicznych, polimerowych i kompozytowych, zarównow postaci proszków, warstw, rurek, włókien, materiałów nanoporowatych oraz materiałów w dużych objętościach o budowie nano. |
| 23 | Treści kształcenia (pełny opis) | Pojęcia: nanonauka, nanotechnologie. Obszary zainteresowań nanotechnologii. Nanomateriały ograniczone w jednym, dwóch i trzech kierunkach. Budowa materiałów manometrycznych (wpływ wielkości cząstek na ich energię powierzchniową, granice międzyziarnowe, stężenie defektów punktowych i dyslokacji w nanomateriałach. Modele energetyczne atomów o coraz większej ich ilości w cząstkach. Własności materiałów w skali dużej i nano (wpływ objętości materiałów na własności: mechaniczne, termiczne, chemiczne, magnetyczne, elektryczne, optyczne, hydrofobowe). Metody wytwarzania nanomateriałów. Charakterystyka wybranych metod typu „top-down” – przez rozdrabnianie - (mielenie mechaniczne i mechaniczna synteza, wysokoenergetyczne rozdrabnianie, reaktywne mielenie, proces nawodorowywana – HDDR). Metody wytwarzania nanocząstek w litych materiałach metalicznych (metoda cyklicznego wyciskania, metoda wielokrotnego kątowego kanałowego prasowania (metoda intensywnego skręcania pod ciśnieniem, walcowanie ze składowaniem, naprzemienne kucie, wyciskanie hydrostatyczne, kombinacje ww metod. Metody „bottom up” -budowanie od podstaw atom po atomie - (otrzymywanie nanoproszków: z fazy gazowej metodami CVD, metody PVD, przez spalanie związków nieorganicznych lub metaloorganicznych, z fazy ciekłej-metali z ciekłych stopów, wykorzystanie metod koloidalnych, strącanie proszków z roztworów soli metali, metody hydrotermalne,wytwarzanie nanocząstek w materiałach sztywnych amorficznych np. przez dewitryfikację szkieł, kontrolowaną krystalizację). Otrzymywanie materiałów litych z nanoproszków przez spiekanie, atakże przy użyciu metod niekonwencjonalnych np. SPS. Materiały ceramiczne i metaliczne w postaci nanowarstw (metody CVD, PVD, zol-żel). Podstawowe warunki praktycznego zastosowania warstw. Zalety i wady poszczególnych metod syntezy warstw. Elektrolityczne nanoszenie warstw. Wytwarzanie warstw polimerowych o budowie nano. Głównie dziedziny techniki zastosowania materiałów w postaci warstw nano, mikro. Nanorurki ceramiczne i metaliczne. Typy nanorurek. Przykłady metod otrzymywania i stosowania nanorurekwęglowych, TiO2, MoO2, ZrO2 związków pierwiastków ziem rzadkich, metali szlachetnych. Nanowłókna. Materiały nanoporowate. Toksyczność nanomateriałów. |
| 24 | Literatura podstawowa i uzupełniająca | 1. R.W. Kelsall, J.W. Haley, M. Geghegan: Nanotechnologie. Wyd. PWN, Warszawa 2008 2. K. Kurzydłowski, M. Lewandowska: Nanomateriały Inżynierskie, Konstrukcyjne i Funkcjonalne. PWN, Warszawa 2010 3. A. Kwatera: Modelowanie chemicznego procesu syntezy cienkich warstw w procesie kontrolowanym dyfuzją masy do podłoża. Zeszyty Naukowe AGH, Ceramika 62 (1991) 4. Nanorurki i nanotechnologie. Pod red. M. Mazurkiewicz, Wyd.Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2007 5. C. Kumar: Carbon nanoparticles. VCH Verlag, RFG, Weinheim 2011 6. T. Kijama: Inorganic and Metallic Nanotubular Materials. Springer, Heildelbery, London, NY. 2010 7. A. Tiwari, A.K. Mishra, H. Kobayashi, A.F. Turner: Inteligent Nanomaterials. Willey and Sons 2012 |
| 25 | Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia | Obszar nauk technicznych |
| 26 | Sposób określenia liczby punktów ECTS | 2 pkt ECTS: ( Uczestnictwo w wykładach: 30 h ( Uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 h (zajęcia praktyczne) ( Konsultacje z wykładowcą: 15 h 1 pkt ECTS (praca własna): ( Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń i dyskusji: 30 h ( Samodzielne przygotowanie do kolokwiów i zaliczenia 20 h Łączny nakład pracy studenta: 125 h |
| 27 | Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego | 2,0 (75 h) |
| 28 | Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym | 2,0 (60 h) |

Uwaga:

dla ułatwienia późniejszego przenoszenia treści do systemu bazowego katalogu przedmiotów proszę nie używać automatycznych form numerowania i punktowania oraz podziałów wyrazów na sylaby.