Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu

| Nr pola | Nazwa pola | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka | Instytut Politechniczny/Zakład Technologii Materiałów |
| 2 | Kierunek studiów | Inżynieria materiałowa |
| 3 | Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu | Wstęp do metod badań materiałów |
| 4 | Kod modułu kształcenia/ przedmiotu |  |
| 5 | Kod Erasmusa |  |
| 6 | Punkty ECTS | 2 |
| 7 | Rodzaj modułu (obowiązkowy, do wyboru) | Obowiązkowy |
| 8 | Rok studiów | III |
| 9 | Semestr | 5 |
| 10 | Typ zajęć (stacjonarne, niestacjonarne, e-learning) | Stacjonarne |
| 11 | Liczba godzin | Wykład (30) |
| 12 | Koordynator |  | Prof. dr hab. inż. Jan Wasylak |
| 13 | Prowadzący | Dr hab. inż. M. Środa, mgr inż. B. Trybalska, dr inż. W. Piekarczyk |
| 14 | Język wykładowy | Polski |
| 15 | Zakres nauk podstawowych (tak, nie) | Nie |
| 16 | Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku (tak, nie) | Nie |
| 17 | Wymagania wstępne | Znajomość fizyki i nauki o materiałach |
| 18 | Efekty kształcenia | Student, który zaliczył przedmiot: 1. ma uporządkowaną ogólną wiedzę z zakresu struktury i nanostruktury substancji stałych, w tym struktury krystalicznej oraz budowy fazowej materiałów (IM1P_ W05); 2. zna metody badań struktury, mikrostruktury oraz właściwości materiałów, w tym metody rentgenograficzne, spektroskopowe, mikroskopowe, wytrzymałościowe oraz termoanalityczne (IM1P_ W06); 3. potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących materiały (IM1P_ U07); 4. ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania (IM1P_ K03); |
| 19 | Stosowane metody dydaktyczne | Wykłady-prezentacje multimedialne, filmy dydaktyczne |
| 20 | Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia | Kolokwia sprawdzające w trakcie semestru |
| 21 | Forma i warunki zaliczenia | Egzamin pisemny |
| 22 | Treści kształcenia (skrócony opis) | Charakterystyka podstawowych metod strukturalnych oraz badań właściwości materiałów. |
| 23 | Treści kształcenia (pełny opis) | Ogólna charakterystyka metod badań struktury i mikrostruktury materiałów: metody dyfrakcyjne, metody spektroskopowe mikroskopia optyczna i elektronowa. Ogólna charakterystyka metod badań materiałów – metody badań termicznych, badanie właściwości chemicznych, mechanicznych, optycznych, biologicznych. ,. |
| 24 | Literatura podstawowa i uzupełniająca | 1. Praca zbiorowa: Metody badań skał i minerałów, Warszawa 1979 2. Ciecińska M. i inni. Technologia szkła; Własności fizykochemiczne. Metody badań Część I, Kraków 2002 3. Łączka M.: Optyka i spektroskopia szkieł, Kraków 1999 |
| 25 | Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia | obszar nauk technicznych |
| 26 | Sposób określenia liczby punktów ECTS | 1,5 pkt ECTS: ( Uczestnictwo w wykładach: 30 h ( Konsultacje z wykładowcą: 15 h 1 pkt ECTS (praca własna): ( Samodzielne przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 20 h Łączny nakład pracy studenta: 65 h |
| 27 | Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego | 1,5 (45 h) |
| 28 | Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym | 0,5 (15 h) |

Uwaga:

dla ułatwienia późniejszego przenoszenia treści do systemu bazowego katalogu przedmiotów proszę nie używać automatycznych form numerowania i punktowania oraz podziałów wyrazów na sylaby.